## Slide 1
纺织学生论坛 · 研究汇报
芳纶柔性复合材料 / 资料整合完善版
01 / 16
兼顾高效能量耗散与形状稳定性的
芳纶柔性复合材料
从冲击防护到局部穿刺防护的结构设计与性能研究
研究一｜动态网络与抗冲击
研究二｜界面约束与防刺
汇报人：褚生 导师：王新厚教授 汇报日期：2026.10.28
内容依据：原模板、用户16页汇总图及可读取的《防刺相关研究》。
Notes: 各位老师、同学，大家好。我是褚生。今天的汇报围绕芳纶柔性复合材料，沿着动态网络设计、抗冲击耗能和织物防刺机制展开，重点讨论高效耗能、柔性和形状稳定之间的协调。

## Slide 2
柔性防护材料：既要防撞击，也要抵抗局部穿刺
芳纶柔性复合材料 / 资料整合完善版
02 / 16
应用牵引：轻量、柔性与多场景防护需要同时考虑
冲击防护
较大接触区域
分散载荷与耗散能量
面向撞击与运动防护
局部穿刺
较小接触区域
约束纱线并阻滞侵入
区分锥刺与刀刺
服役稳定
贴合人体与反复弯曲
长期形态保持
环境处理后性能保持
芳纶织物：承载骨架与复合材料设计平台
防护指标需要与面密度、厚度和柔性一起评价。
抗冲击与防刺具有不同接触与失效机制，应分别建立评价体系。
背景参考：《防刺相关研究》P3、P4、P6；织物参考图取自P6。
Notes: 柔性防护材料需要同时满足日常服役和瞬态防护。穿戴时，希望它轻便、贴合并适应弯曲；遭受撞击时，需要在较大范围分散载荷；面对尖锐物侵入时，又必须阻止局部纱线被推开或切断。因此，冲击耗能与防刺不能简单相互替代。本次汇报按两项研究展开：第一项讨论动态网络与芳纶复合的抗冲击表现，第二项讨论界面和铺层对局部穿刺的调控。

## Slide 3
柔性防护材料的研究路线与发展挑战
芳纶柔性复合材料 / 资料整合完善版
03 / 16
从纤维骨架、聚合物复合到动态响应材料：路径互补，条件各异
纤维与织物骨架
纱线承载与结构传力
高性能纤维及组织设计
重点：质量与局部承载
聚合物 / 织物复合
TPU涂层、凝胶含浸
调控纱线滑移与界面
重点：柔性与约束平衡
动态响应体系
STF、SSG与动态网络
随加载条件改变响应
重点：耗能与长期稳定
参考报告涵盖STF、TPU与凝胶，不能据此替代SiO₂/DPU的原始数据。
研究切入点：兼顾宏观吸能、长期形态稳定与局部纱线约束。
参考：《防刺相关研究》P5–P15；其中P6引Decker等（2007），P7引Li等（2019）。
Notes: 从已有资料看，柔性防护大致包含纤维骨架、聚合物复合和动态响应材料等技术路线。可读的防刺研究报告引用了STF含浸织物以及TPU涂层等工作，其共性是通过改变纱线接触、摩擦和相对运动提高局部承载。需要说明，这份报告主要涉及STF、TPU和凝胶体系，并不是后面SiO2与DPU体系峰值数据的原始出处。这里将其用于背景和机制参照，不将不同体系的结果合并比较。

## Slide 4
研究问题：动态耗能、长期稳定与局部承载如何兼顾？
芳纶柔性复合材料 / 资料整合完善版
04 / 16
问题分层：分子网络的稳定性，与织物局部承载是两个相关层次
问题一｜动态网络长期稳定
可逆作用参与耗能
网络仍需保持宏观形态
避免结构松弛削弱稳定性
问题二｜尖锐接触局部承载
纱线可能被推移或切断
界面决定局部约束与传力
铺层决定载荷分配方向
共同问题：如何让“可变形”与“有约束”在加载过程中协同？
从网络时间尺度到纱线运动路径，建立跨层级的结构—性能关系。
逻辑依据：用户16页汇总图P4、P5；机制背景参见《防刺相关研究》P5、P14。
Notes: 两项研究可以归结为两个相互关联的问题。其一是动态网络的长期稳定：动态相互作用有利于耗能，但材料还需要保持宏观形态和承载结构。其二是织物的局部承载：尖锐物的接触区域很小，局部纱线可能被推开、拔出或切断。因此，需要在分子网络层面组织不同时间尺度的约束，同时在织物层面调控界面和纱线运动，避免只提高柔性而削弱承载，或只增强约束而牺牲可变形性。

## Slide 5
整体研究思路：分子网络与织物复合结构协同调控
芳纶柔性复合材料 / 资料整合完善版
05 / 16
两项研究共享防护目标，但不是同一配方上的连续添加实验
研究一｜抗冲击
多时间尺度HDPU网络
芳纶 / HDPU复合
能量吸收、形态与服役稳定
研究二｜防刺
SiO₂ / DPU浸渍体系
粒子含量与中间层角度
锥刺、刀刺与损伤机制
统一评价：耗能、承载、保形与柔性
明确体系和测试条件，避免将不同配方、不同能量下的结果混用。
来源：用户16页汇总图P5–P15；两体系的配方关系仍需原始研究稿确认。
Notes: 整体路线分为两个体系。抗冲击部分采用HDPU与芳纶复合，考察多时间尺度网络对能量吸收、长期形态和反复使用的影响。防刺部分采用SiO2与DPU浸渍芳纶，并进一步改变中间层角度，讨论局部纱线约束和损伤路径。两个体系共享柔性防护的设计目标，但基体配方和测试条件不同。后续图表将分别标注体系和试验条件，不能把第二项研究理解成在第一项HDPU试样上直接添加颗粒的连续实验。

## Slide 6
多时间尺度动态聚氨酯网络设计（HDPU）
芳纶柔性复合材料 / 资料整合完善版
06 / 16
按时间尺度分工：快动态作用、慢动态作用与永久骨架协同
快动态作用
汇总图标示Si—O—B
参与快速响应与耗散
慢动态作用
补充较长时间尺度约束
具体键型待原稿核对
永久PU骨架
维持连续承载网络
为结构保持提供约束
设计逻辑：可逆耗散单元与稳定约束共同作用
此图为网络概念示意，不替代化学反应式与结构表征。
多时间尺度协同是一条解释路径，仍需由结构表征和力学响应相互印证。
来源：用户16页汇总图P6；《抗冲击》原稿因文件大小限制尚未读取。
Notes: 汇总图将HDPU设计概括为快动态作用、慢动态作用和永久聚氨酯网络的协同。这个结构可以从时间尺度分工来理解：较快的可逆作用参与载荷响应与耗散，较慢的作用和永久骨架则为结构保持提供约束。需要注意，抗冲击原文件超过读取上限，目前只能依据汇总图组织这一逻辑。除图中可辨识的Si—O—B外，慢动态键的具体化学名称及反应式没有可靠核对，因此不重画未经确认的化学结构。

## Slide 7
HDPU与芳纶柔性复合材料的制备
芳纶柔性复合材料 / 资料整合完善版
07 / 16
制备流程与对照组：关注聚合物在织物内的分布与层合质量
制备HDPU
一锅法
织物处理
芳纶骨架
浸渍 / 辊压
调控分布
层合 / 固化
形成复合层
芳纶织物参考图（非HDPU试样照片）
保留原组名的对照材料
AF/PU
AF/PU-F
AF/PU-S
AF/HDPU
F与S的配方含义、涂覆量与固化条件以原始方法部分为准。
流程与分组：用户汇总图P7；织物参考图：《防刺相关研究》P6。
Notes: 汇总图给出的制备路线包含一锅法制备HDPU、芳纶织物处理、浸渍与辊压，以及层合固化。该流程的关键是让聚合物进入织物结构并形成相对均匀的复合层，从而把局部接触载荷传递到纱线承载网络。对照组包含AF与不同聚氨酯网络复合的材料。这里保留PU、PU-F、PU-S和HDPU的原始组名，但不推测F和S的具体配方含义。图中织物图片来自参考资料，只用于说明芳纶织物形貌，不冒充HDPU样品照片。

## Slide 8
多时间尺度网络兼顾长期形态与冲击性能
芳纶柔性复合材料 / 资料整合完善版
08 / 16
把宏观形态观察与定量冲击保持率分开解读
宏观形态观察
0天
7天
30天
66天
汇总图显示HDPU长期保持宏观形态。
与SSG的形态差异需回看原始照片。
保持率 = 89.45 ÷ 91.20
98.08%
0
25
50
75
100
91.2%
初始
89.45%
保形后
25 J下效率由91.20%变为89.45%；98.08%表示两者之比。
来源：用户汇总图P8；储存条件及其与形态观察时长的对应关系待原稿核实。
Notes: 长期稳定性需要区分形态观察和冲击指标。汇总图给出了0、7、30和66天的宏观形态对照，并报告HDPU在长期观察点保持形态。另一个定量比较是在25焦冲击条件下，初始能量吸收效率为91.20%，保形后为89.45%，二者之比为98.08%。这里98.08%是性能保持率，不是第三组独立的吸能效率。由于原始试验稿尚未读取，储存条件及其与形态观察时长的对应关系仍需核对。

## Slide 9
动态网络协同提高冲击能量吸收效率
芳纶柔性复合材料 / 资料整合完善版
09 / 16
10 J冲击条件下的能量吸收效率：同一图内比较同一指标
0
25
50
75
100
71.7%
AF/PU
79.6%
AF/PU-F
82.7%
AF/PU-S
84.3%
AF/HDPU
相对AF/PU
+12.6
个百分点
相对增幅约17.6%
两种表达不要混用
汇总图所列材料中，AF/HDPU的能量吸收效率最高，为84.3%。
来源：用户汇总图P9，数值转录；未获得原始曲线、重复次数及误差数据。
Notes: 在汇总图标注的10焦冲击条件下，AF与PU、PU-F、PU-S和HDPU复合后的能量吸收效率依次为71.7%、79.6%、82.7%和84.3%。因此，AF与HDPU复合相较AF与PU复合提高了12.6个百分点；若用相对变化表达，则约提高17.6%。汇报中采用百分点来避免混淆。这组结果支持动态网络协同耗能的解释，但仍需结合力位移曲线、试样面密度与重复测试判断，不把不同入射能量下的百分数直接比较。

## Slide 10
多次冲击与复杂环境下的性能保持
芳纶柔性复合材料 / 资料整合完善版
10 / 16
三个工况、三项指标：分别报告，避免误当成同一保持率
91.20%
25 J单次冲击
能量吸收效率
与25 J初始状态对应
76.35%
20 J第7次冲击
能量吸收效率
不等同于第7次保持率
93.6%
弯曲2000次后
冲击性能保持率
与弯曲前的性能相比
汇总图涉及的服役场景
反复弯曲、紫外、高低温与潮湿
环境适应性需要结合具体处理条件判断，不补写未提供的温度与时长。
来源：用户汇总图P10；各环境完整参数、对照组与误差范围待原稿核对。
Notes: 复杂工况方面，汇总图报告了三项不同条件的指标：25焦单次冲击的吸能效率为91.20%，20焦第七次冲击的吸能效率为76.35%，弯曲2000次后的冲击性能保持率为93.6%。三项结果的分母和工况不同，所以这里用并列指标卡而非同一组柱状图。报告还展示了反复弯曲、紫外照射、高低温和潮湿环境等场景，但当前无法核对各自完整测试条件，因此不补写紫外时长或温湿度数值。

## Slide 11
从冲击耗能到局部穿刺：进一步研究纱线约束
芳纶柔性复合材料 / 资料整合完善版
11 / 16
防护问题转向：局部接触、纱线约束与穿透路径
钝性冲击
较大接触面积
弯曲、压缩与载荷扩散
重点是耗能与整体响应
尖锐穿刺
高集中度局部压入
纱线推移、集中受拉或切断
重点是约束与局部承载
冲击吸能表现良好，不自动等同于防刺性能优异。
在抗冲击研究基础上，进一步讨论织物界面与结构的穿刺抵抗能力。
逻辑依据：用户汇总图P11；损伤机制参考《防刺相关研究》P5。
Notes: 抗冲击结果之后，需要把问题进一步聚焦到局部接触。钝性冲击通常对应较大的接触区域，材料通过弯曲、压缩和载荷扩散耗能；尖锐穿刺则可能在很小范围内发生纱线推移、集中受拉或纤维切断。因此，良好的冲击吸能并不自动意味着同样良好的防刺表现。第二项研究转向局部纱线约束，使用颗粒与聚合物界面以及铺层角度两个变量，分别改变局部传力和穿透路径。

## Slide 12
SiO₂/DPU浸渍增强芳纶织物的防刺设计
芳纶柔性复合材料 / 资料整合完善版
12 / 16
这是独立的SiO₂/DPU防刺体系，不与前述HDPU配方混同
SiO₂颗粒
分散相
DPU基体
聚合物约束
浸渍织物
复合成形
汇总图给出的颗粒水平
0 wt%
5 wt%
7 wt%
9 wt%
10 wt%
重点观察：分散状态、涂层连续性与局部柔性。
对照固定：织物规格、层数、面密度与刺入条件。
含量效应需要与分散及团聚状态结合解释；wt%计算基准待配方核实。
来源：用户汇总图P12；不将参考报告中的STF或TPU显微图改标为DPU。
Notes: 防刺体系的汇总路线是将SiO2颗粒与DPU基体混合，再浸渍芳纶织物。图中给出的颗粒水平包括0、5、7、9和10重量百分比，但百分比的计算基准仍需原始配方核实。工艺示意强调混合、浸渍和复合成形的过程，不把参考资料中的STF或TPU显微图改标为DPU。后续重点比较粒子分散、界面连续性及局部柔性，并通过锥刺和刀刺两个工况分别判断颗粒调控是否有效。

## Slide 13
纳米粒子含量对锥刺与刀刺性能的影响
芳纶柔性复合材料 / 资料整合完善版
13 / 16
保留汇总图可读峰值；不从缩略曲线捏造完整数据点
锥刺峰值
171.41 N
约为原始AF的20.65倍
刀刺峰值
56.28 N
约为原始AF的15.09倍
含量 → 分散与局部约束 → 锥刺 / 刀刺响应
峰值样品归属与误差数据未核对，不据此宣布最优添加量。
两类穿刺分别评价；“为原始AF的倍数”不能误写成“提高同样倍数”。
来源：用户汇总图P13；完整力—位移曲线及样品浓度对应关系待原始研究稿核对。
Notes: 颗粒含量页保留汇总图中可读的两个峰值：锥刺171.41牛，刀刺56.28牛，分别约为原始芳纶织物的20.65倍和15.09倍。这些倍数表示峰值与基准值的比，而不是增长了相同倍数。当前图片不足以可靠读出所有浓度组的曲线坐标、误差线及峰值样品归属，因此这里不伪造完整载荷位移曲线，也不直接宣布某个添加量是最优。更合理的解释是，添加量通过分散、约束和团聚之间的竞争影响两类穿刺表现。

## Slide 14
中间层铺层角度改变复合材料的穿刺抵抗能力
芳纶柔性复合材料 / 资料整合完善版
14 / 16
外层为0°，改变中间层角度；所示值为峰值载荷（N）
0
200
400
600
锥刺
刀刺
373
135
0°/0°/0°
476
148
0°/30°/0°
534
172
0°/45°/0°
470
161
0°/55°/0°
0°/45°/0°较同向铺层：锥刺峰值提高43.2%，刀刺峰值提高27.4%。
来源：用户汇总图P14；提升比例按(534/373−1)、(172/135−1)复算。未提供误差线。
Notes: 铺层角度比较固定外层为零度，将中间层依次设置为零度、三十度、四十五度和五十五度。汇总图给出的锥刺峰值依次为373、476、534和470牛，刀刺峰值依次为135、148、172和161牛。其中零度、四十五度、零度组合相对同向铺层，锥刺提高约43.2%，刀刺提高约27.4%。这表明所列角度中四十五度组表现较好，但不意味着在所有层数、面密度和刺入方向下都存在同一个全局最优角度。

## Slide 15
不同穿刺方式下的损伤演化与失效机制
芳纶柔性复合材料 / 资料整合完善版
15 / 16
对照锥刺与刀刺：用过程与形貌解释载荷响应，而非只看最终孔洞
参考体系：芳纶 / 不锈钢包芯纱织物
图中(a)锥刺、(b)刀刺；非DPU样品显微图。
锥刺：推挤与纱线滑移
接触压入 → 纱线分离 → 局部扩孔
约束改变纱线相对运动路径
刀刺：切割与纤维断裂
刀刃接触 → 集中受载 → 切断扩展
需要区分滑移、脱粘与断裂
DPU体系仍需：同步图像 / 中断试验 + 力—位移曲线 + 损伤形貌。
参考机制用于提出解释；不能把不同材料体系的显微证据直接移作本体系结论。
显微图与机制表述：《防刺相关研究》P5；与用户汇总图P15形成机制对照。
Notes: 失效机理需要结合过程和最终形貌理解。可读的参考报告在包芯纱织物中指出，锥刺以纱线滑移为主要破坏机制，刀刺则更明显地表现为纱线切割断裂。这里展示该报告的显微图作为机制对照，并明确标出其材料体系，不能当作当前DPU试样的证据。对于SiO2与DPU体系，仍需把接触压入、纱线约束和穿透损伤三个阶段与力位移曲线对应起来，进一步区分界面脱粘、纱线滑移和纤维断裂的贡献。

## Slide 16
研究结论与展望
芳纶柔性复合材料 / 资料整合完善版
16 / 16
三层协同：分子网络、织物界面与层间结构共同服务柔性防护
01
分子网络设计
10 J吸能效率84.3%；长期保持率需与工况对应。
02
织物界面调控
锥刺171.41 N、刀刺56.28 N；样品归属待核。
03
复合结构优化
0°/45°/0°组峰值较同向分别提高43.2%与27.4%。
下一步：核对原始数据与配方，补齐重复性、柔性和损伤过程证据。
以可追溯数据支撑结论，以明确测试条件界定应用边界。感谢聆听。
数值依据：用户16页汇总图；防刺研究报告用于背景与机制参照。完整来源见随附说明。
Notes: 最后归纳三点。第一，多时间尺度网络为耗能与长期稳定提供协同设计思路。第二，颗粒与聚合物界面能够改变局部约束，应分别评价锥刺和刀刺。第三，铺层角度可调节纱线承载方向，汇总图所列四十五度中间层组具有较好的峰值表现。下一步需要核对原始数据、配方和测试条件，补齐重复性与损伤过程证据。以上数值来自用户汇总图，参考报告仅用于背景与机制对照。谢谢各位老师和同学。